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Věc: 

Doporučená doba skladovatelnosti a podmínky skladování produktů Texaco
Doporučená doba skladovatelnosti základových olejů, mazacích olejů a plastických maziv:
	Produkt
	Skladovatelnost (roky)

	Základové oleje 
	5 a více

	Mazací oleje 
	5

	Plastická maziva (minerální nebo syntetické)
	5

	Nemrznoucí směsi do ostřikovačů a chladičů
	5

	Známé výjimky:
	

	Produkty protikorozní ochrany
	2

	Převodová maziva
	5


1. Uvedené doby skladovatelnosti se vztahují na produkty, které jsou skladovány za následujících podmínek:
2. Mazací oleje a plastická maziva skladujte v chladných a suchých vnitřních prostorách, kde pevné částice ve vznosu jsou udržovány na minimální úrovni. Vnitřní skladování chrání také nádoby a označení produktů před poškozením. Nejpříznivější teplota skladování je v rozmezí 0°C – 25°C.

3. Pokud jsou nádoby skladovány venku, pro maximální ochranu proti kontaminaci vodou nebo nečistotami použijte plastových krytů nebo zatížených plachet. Plastická maziva vždy skladujte ve vertikální poloze, čímž je minimalizována separace oleje z těchto maziv.
4. Udržujte nádoby přikryté a těsně uzavřené pro prevenci kontaminace.

5. Otřete horní část a okraje nádoby před otevřením pro prevenci kontaminace.

6. Používejte čisté nástroje a vybavení při čerpání nebo nakládání s mazivy.
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Technický poradce
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